INDICE

1.	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI NUOVA APPLICAZIONE	2

1.1	caratteristiche delCalcestruzzo	2

1.2	Acciaio ordinario per armature	2

1.3	Acciaio per carpenteria impalcato	2

1.4	Impermeabilizzazione soletta impalcato	3

1.5	Pavimentazione impalcato	3

1.6	Malta colabile premiscelata con fibre di acciaio	3

2.	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ESISTENTI	4

2.1	Calcestruzzo per impalcato esistente	4

2.2	Acciaio ordinario per armature esistente	4

- CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI NUOVA APPLICAZIONE

Tutte le verifiche riportate nel prosieguo del presente documento tecnico sono state eseguite facendo riferimento ai materiali e alle relative caratteristiche meccaniche appresso elencate:

  - caratteristiche delCalcestruzzo

- Classe di resistenza:				C35/45

- Classe di esposizione:				XC4

- Classe di consistenza:				S4

- Diametro massimo dell’aggregato:		20 mm

- Rapporto massimo acqua/cemento:		0.45

- Contenuto minimo di cemento:		            360 kg/m3

- Copriferro nominale:				40 mm

Calcestruzzo a ritiro compensato. Additivo SRA contenente agente espansivo (es. ossido di calcio). Il tipo di dosaggio dell’additivo compensatore di ritiro dovrà essere tale da garantire, in relazione alle condizioni ambientali ed alle modalità di getto e stagionatura, un ritiro a tempo infinito εcs (tinf, t0) < 5.5x10-5.

L’additivo dovrà essere miscelato al cemento prima dell’impasto. Stagionatura mediante trattamento con antievaporazione e/oprotezione e /o bagnatura per 3 gg.

  - Acciaio ordinario per armature

Armatura elettrosaldata ad alta duttilità (HD) tipo B450C, in accordo al D.M. 17.01.2018.

Tensione caratteristica di snervamento fyk > fy,nom = 450MPa

Allungamento percentuale Agt,k > 7.5%

Modulo elastico Es = 210000MPa

  - Acciaio per carpenteria impalcato

Prodotti qualificati secondo D.M. 17.01.2018 ove applicabile tutti i materiali devono essere a marcatura CE. Secondo UNI EN 10025 (2005): acciaio per impieghi strutturali. La tensione di snervamento nelle prove meccaniche nonché il CEV nell'analisi chimica dovranno essere nei limiti della normativa. Non sono necessarie prescrizioni relative all'utilizzo di lamiere tipo Z (EN 10164) poiché Zed non è mai maggiore di 10. Classe di Esecuzione Specifica delle strutture metalliche EXC3.

- TRAVI PRINCIPALI ED  ELEMENTI  COMPOSTI SALDATI E COPRIGIUNTI

S355 spessori ≤ 20 mm (S355J2)-

- SALDATURE

Tutte le saldature sono in accordo al D.M. 17.01.2018. Tutte le saldature devono essere continue fatta eccezione dove diversamente ed espressamente indicata a tratti.

Le specifiche e la sequenza esecutiva delle saldature saranno concordate con l’Istituto Italiano della Saldatura o ente equivalente. Per tolleranze e la costruzione fare riferimento a quanto riportato nella UNI En 1090-2:2011.

  - Impermeabilizzazione soletta impalcato

Nella carreggiata stradale si adotta una impermeabilizzazione a spruzzo eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti e materiali bituminosi.

Tale elemento garantisce una classe funzionale di durabilità equivalente della soletta pari a XF4.

  - Pavimentazione impalcato

Conglomerato bituminoso per strato di Binder di tipo Har e con spessore 6 cm. Strato di usura di tipo “A” Hard e con spessore 4 cm.

  - Malta colabile premiscelata con fibre di acciaio

- Resistenza a compressionea 28 gg:		≥ 70 MPa (UNI EN 12190)

- Modulo elastico a compressionea a 28 gg:		27/32 GPa (UNI EN 13412)

- Aderenza al cls					≥ 2 MPa (UNI EN 1542)

- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con Sali disgelanti					≥ 2 MPa (UNI EN 13687)

- Assorbimento capillare				≤ 0.4 kg · m-2 · h-0.5 (UNI EN 13057)

- CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ESISTENTI

  - Calcestruzzo per impalcato esistente

  - Acciaio ordinario per armature esistente

enza